精密花岗石方箱---granite square blocks （box )

一、产品基本要素

精密花岗石方箱为华安品牌，该方箱使用具有稳定性强的天然黑色花岗石材料，在外界温度变化的情况下，膨胀系数只有铸铁的1/3，天然是经过了亿万年的风化，本公司选择结构非常稳定的材料， 不生锈耐腐蚀，不会磁化，其表面光滑测量物体能够平顺移动，划伤不影响其精度。其物理特性如下：

比重：2970～3070kg/㎡

- 抗压强度：245～254N/m㎡

- 弹性磨量：1.27～1.47N/ m

- ㎡线膨胀系数：4.6×10～6℃

- 吸水率：＜0.13%

- 肖氏强度：HS70以上.

二、精密花岗石方箱的应用

主要用于机械导轨和机械坐标的垂直度和水平度的检测和调试。

- 方箱的主要规格如下：

| TYPE | precision grade | overall dimension (mm) | weight/unit (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| SX200 | 1 | 200X200X200 | 22 |
| SX250 | 1 | 250X250X250 | 45 |
| SX300 | 1 | 300X300X300 | 81 |
| SX400 | 1 | 400X400X400 | 192 |